Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА»

Ю.В. СЕРДЮКОВА, А.Н. ВЕРЕВКИН, А.Н. ЗАРУБИНА, Г.Н. КОНОНОВ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ И КАРТОНА.

Курсовое проектирование

Учебно-методическое пособие

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом

университета в качестве учебно-методического пособия

к курсовому проектированию

для студентов направления подготовки бакалавров

18.03.01 «Химическая технология»

Москва

Издательство Московского государственного университета леса

2016

УДК 661.71

Разработано в соответствии с  Федеральным государственным  образовательным  для направления  подготовки  бакалавров 18.03.01 «Химическая технология» направленности «Химическая технология переработки древесины».

Авторы: Ю.В. Сердюкова, А.Н. Веревкин,  А.Н. Зарубина, Г.Н. Кононов

Рецензенты: профессор кафедры «Технология древесных плит и пластиков» В.Е. Цветков;

доцент кафедры «Технология древесных плит и пластиков»  Ю.В. Пасько

С34	 	Технология производства бумаги и картона. Курсовое проектирование. –  М.: ФГБОУ

ВПО МГУЛ, 2016. – 22 с.

Пособие предназначено для подготовки студентов к выполнению курсового проекта по курсу «Технология производства бумаги и картона» и включает методологию основных технологических расчетов.

УДК 661.71

Учебное издание

Сердюкова Юлия Владимировна

Веревкин Алексей Николаевич

Зарубина Анжелла Николаевна

Кононов Георгий Николаевич

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ И КАРТОНА.

Курсовое проектирование

В авторской редакции

Компьютерный набор и верстка Ю.В. Сердюкова

По тематическому плану внутривузовских изданий учебной литературы на 2016 г.

Издательство Московского государственного университета леса. 141005,

Мытищи-5, Московская обл., 1-я Институтская, 1, МГУЛ.

Телефоны: (095)588-5762, 588-5348, 588-5415. Факс: 588-5109.

Е-mail: izdat@mgul.ac.ru

© Сердюкова Ю.В., Веревкин А.Н., Зарубина А.Н., Кононов Г.Н., 2016

© ФГБОУ ВПОМГУЛ, 2016

Содержание

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Методические указания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Расчет расхода сырья и материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Расчет параметров БДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Определение  основных параметров сеточного стола …….. ………..9

Определение числа отсасывающих ящиков………………………….12

Определение производительности вакуум-насосов для

отсасывающих ящиков и отсасывающих валов…………..………….12

Определение типа напорного ящика………………………………….13

Расчет сушильной части бумагоделательной машины………………14

Расчеты по размольно-подготовительному отделу . . . . . . . . . . . . . . .16

Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Введение

Основной задачей курсового проектирования является систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по технологии бумаги и картона, овладение методикой выполнения расчетов, развитие и закрепление навыков самостоятельной работы.

Методические указания

Проектирование бумажной фабрики следует начинать с выбора принципиальной технологической схемы производства. Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) по курсовому проектированию должна включать цель и задачи проектирования, характеристику выпускаемой продукции, а также сырья и материалов, используемых для производства данной продукции. Технологическая часть РПЗ должна содержать последовательное описание всех стадий технологического процесса производства бумаги или картона с системами водопользования, обработки и переработки отходов. При этом следует указать назначение технологических операций, сущность процесса, технологический режим и его аппаратурное оформление. Выбор типа бумагоделательной машины (БДМ) определяется видом вырабатываемой бумаги. При выборе типа машины должны быть учтены качественные показатели бумаги в соответствии с требованием ГОСТа или ТУ, способ формования бумажного полотна, основные габариты и скорость БДМ. Описание размольно-подготовительного участка должно включать: прием, роспуск (разволокнение) и размол волокнистых полуфабрикатов, составление композиции бумажной массы, использование химических вспомогательных средств,  очистку и сортирование массы.

В описании БДМ (КДМ) приводится конструкция напорного ящика и условия его работы; тип формующей (сеточной) части, вид, количество и последовательность расположения обезвоживающих элементов; способ передачи бумажного полотна из сеточной в прессовую часть машины; вид и количество прессов; условия прессования полотна; конструкция сушильной части; устройства для отделки бумаги (если присутствуют); тип наката. В заключении РПЗ приводят краткие выводы по выполненной работе. Графическая часть курсового проекта включает общую технологическую схему всего бумажного производства.

Расчет сырья и материалов

Для расчета расхода сырья и химикатов необходимо определить композиционный состав бумаги или картона, содержание проклеивающих веществ, красителя и различных вспомогательных веществ.

Часовая производительность БДМ (Qчас , кг/ч) определяется по формуле:

Qчас=0,06×B×V×g×K1×K2;

где В – обрезная ширина машины, м; V – скорость БДМ, м/мин; g – масса 1 м2 бумаги, г; К1 – коэффициент холостого хода БДМ (обычно 0,95–0,98); К2 – коэффициент, учитывающий потери бумаги при отделке (в среднем 0,95–0,985).

Суточная производительность БДМ (Qсут , т/сут):

Qсут=Qчас1000×23,5.

Годовая производительность, Qгод, тыс. т/год, рассчитывается на 345 рабочих дней в году:

Qгод=Qсут×345

Расход волокнистого сырья с учетом влажности бумаги и промоев волокна (безвозвратные потери волокна в процессе производства) определяется по формуле:

Мчас=Qчас×К

где Мчас – расход волокнистого сырья, кг/ч; К – коэффициент, учитывающий промои волокна и влажность бумаги, который рассчитывается по формуле:

К=1+П100×1−З100×1−W100.

Здесь П – промои волокна, %; З – зольность бумаги, %; W – влажность бумаги, %.

Если в композиционный состав бумаги входит несколько волокнистых полуфабрикатов (различные виды целлюлозы, механической древесной массы, макулатурная масса), то их следует учитывать. При этом содержание отдельных компонентов композиции определяется по формуле:

m=Mчас×G100,

где m – расход компонента, кг/ч; G – содержание компонента, %.

Удельный расход волокнистого сырья на 1 т продукции составит:

Mуд=K0,8×1000,

где Муд – удельный расход полуфабриката, кг/т; К – коэффициент, учитывающий промои волокна и влажность полуфабриката; 0,88 – коэффициент, учитывающий влажность воздушно-сухого полуфабриката.

При использовании композиции бумаги, состоящей из различных полуфабрикатов, удельный расход каждого из них определяется в зависимости от его процентного содержания в массе.

Расход проклеивающих веществ П, кг/ч, определяется по формуле:

П=Пуд×Qчас,

где Пуд – удельный расход проклеивающих веществ для данного вида бумаги, кг/т; Qчас – часовая производительность БДМ.

Аналогично рассчитывают расходы других химикатов и добавок (как произведение удельного расхода вещества и часовой выработки бумаги). Расход проклеивающих веществ и других химикатов определяется в зависимости от их концентрации (г/л), применяемой в композиции бумаги (удельный расход химикатов разделить на концентрацию в г/л).

Расчет параметров бумагоделательной машины (БДМ)

Бумагоделательная машина является основным агрегатом, определяющим выработку и производительность бумажной фабрики. При установке новых машин надо ориентироваться на современные рабочие скорости для данного вида бумаги и оптимальную рабочую ширину бумагоделательной машины, которая является стандартизированной в соответствии с действующими форматами на бумажную продукцию. Основной формат газетной, типографской и других видов бумаги 840 мм, поэтому стандартом предусмотрена ширина машины, кратная 840 мм, например, 2520, 4200, 6300, 6720, 8400. Разрабатываются также проекты машин с обрезной шириной бумаги 10 080 мм.

Часовую производительность бумагоделательной машины, нетто Р, кг/ч, определяют по формуле:

P=60b×v×q×k1×k2,

где b – необрезная ширина бумажного полотна на накате, м; v – средняя рабочая скорость машины на накате, м/мин; q – масса 1 м2 вырабатываемой бумаги, кг; k1 – коэффициент, учитывающий холостой пробег машины из-за обрывов или машинный брак (обычно k1 = 0,98– 0,95);

k2 – коэффициент выхода нетто товарной продукции из брутто всей машинной продукции или брак при отделке бумаги (в большинстве случаев k2 = = 0,950–0,975).

Величина коэффициентов k1 и k2 зависит от вида вырабатываемой бумаги, скорости машины, ее технического состояния и других факторов.

Расчетное количество эффективных рабочих часов всех бумагоделательных машин в сутки обычно принимается равным 23 ч, а расчетное количество эффективных рабочих дней бумагоделательных машин в году 345.

Определение основных параметров сеточного стола

Для определения основных параметров сеточного стола необходимо рассчитать удельную производительность или так называемый съем воздушно-сухой бумаги с 1 м2 площади сеточного стола.

Ширина сетки бумагоделательной машины Вс , мм, равна:

Bc=100×b0+2c100−y+2×a+d+e,,

где b0 – обрезная ширина бумаги (после обрезки кромок на перемотно-резательном станке), мм; с – ширина обрезаемых кромок (обычно с = 20–25 мм); у – общий процент усадки на машине по ширине бумажного полотна, зависящий от вида вырабатываемой бумаги; а – ширина отсекаемых на сетке полосок-отсечек (обычно а = 25–50 мм); d – ширина устройств для ограничения разлива массы по ширине сетки (при декельном устройстве d = 30–50 мм, при ограничительных линейках d = 5–10 мм); е – ширина свободных кромок сетки (обычно е = 20–50 мм).

Как правило, ширина сетки больше обрезной ширины бумаги на 300–      500 мм. Для машин шириной 2520, 4200 и 5880 мм принята стандартная ширина сеток, равная соответственно 2900, 4700 и 6350 мм. Длина рабочей части грудного, регистровых и сетковедущих валов обычно больше ширины сетки на 100–150 мм.

Диаметр грудного вала D1, мм, и регистрового валика D2, мм, рассчитывается по формулам

D1=0,08Вс+275

D2=0,047Bc

где Вс – ширина сетки, мм.

Длина сетки определяется расчетным путем, исходя из площади сеточного стола. Площадью сеточного стола Fст, м2, принято считать площадь, определяемую необрезной шириной b бумаги на накате и длиной l сеточного стола (расстояние между осями грудного и нижнего гауч-вала):

Fcт=b×l.

Пользуясь величиной удельного съема бумаги с 1 м2 площади сеточного стола, определяется:

Fст=PSc,

или

b×l=60b×v×qSc.

Откуда

l=60v×qSc,

где Sс – удельный съем бумаги на сеточной части машины, кг/(м2•ч). Длина сетки lc на машинах в 2,15–2,25 раза больше длины сеточного стола, а при наличии пересасывающего устройства она возрастает еще примерно на 2,5–      3,5 м.

Нормы удельных съемов для различных видов бумаги разные и зависят от многих факторов: скорости машины, свойств бумажной массы и ее температуры, количества и конструкции регистровых валиков, гидропланок и т. п. Эти нормы изменяются в широких пределах и приведены в табл. 1.

Таблица 1

Удельные съемы бумаги на сеточной и воды на сушильной части бумагоделательной машины

| Вид бумаги | Масса 1 м2, кг | Скорость машины, м/мин | Удельный съем бумаги на сеточном столе, кг/(м2 · ч) | Удельный съем воды с рабочей сушильной поверхности, кг/(м2 · ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газетная | 0,051 | 500–550 700–750 750–900 | 140–150 150–160 160–170 | 20–22 23–25 23–25 |
| Писчая и типографическая №1 | 0,060-0,063 | 350–450 300–500 | 80–90 85–100 | 17–18 17–18 |
| Писчая и типографическая №2 и 3 | 0,062-0,065 | 400–600 | 95–110 | 19–21 |
| Обойная | 0,080-0,120 | 250–300 | 100–110 | 21–25 |
| Офсетная, для глубокой печати и др. | 0,090-0,160 | 250–400 | 90–100 | 16–18 |
| Чертежная, основа для фотоподложки | 0,012-0,200 | 50–100 | 50–65 | 16–17 |
| Пергамин | 0,040 | 100–200 | 50–60 | 14–16 |
| Чертежная прозрачная | 0,040-0,090 | 30–50 | 10–15 | 5–6 |
| Папиросная | 0,014-0,016 | 100–200 | 15–20 | 10–12 |
| Конденсаторная | 0,008-0,015 0,016-0,027 | 30–50 50–80 | 2–4 4–6 | 2,5–4 5–8 |
| Кабельная, патронная | 0,100-0,160 | 60–100 | 25–35 | 16–18 |
| Мешочная | 0,070-0,080 | 300–450 500–700 | 105–120 126–160 | 26–30 26–30 |
| Односторонней гладкости (афишная, билетная) | 0,020-0,070 | 100–200 | 30–50 | 30–45 |
| Санитарно-гигиени- ческие виды бумаги | 0,012-0,018 0,012-0,018 | 300–600 700–900 | 60–75 80–110 | 80–100 100–120 |

Определение числа отсасывающих ящиков

Суммарная площадь отсасывающих ящиков Fобщ, м2, подсчитывается, исходя из удельных съемов бумаги с 1 м2 общей поверхности ящиков, по формуле:

Fобщ=b×bотс×n=PSотс

откуда

n=PSотс×b×bотс,

где b – ширина бумаги на накате, м; bотс – ширина одного отсасывающего ящика (чаще всего bотс = 0,28–0,30 м); п – число отсасывающих ящиков; Р – часовая производительность машины (брутто), кг/ч; Sотс – удельный съем бумаги с общей поверхности отсасывающих ящиков, кг/(м2 · ч).

Определение производительности вакуум-насосов для отсасывающих ящиков и отсасывающих валов

Для создания вакуума в отсасывающих ящиках применяются ротационные водокольцевые вакуумные насосы и турбовоздуходувки.

Производительность вакуумных насосов W рассчитывают по формуле:

W=P×b×v1000,

где Р – удельная производительность, л/мин; b – ширина машины, м; v – скорость машины, м/мин.

В табл. 2 приведены значения Р для вакуумных насосов, устанавливаемых на бумагоделательных машинах.

Таблица 2

Удельная производительность вакуумных насосов

| Место установки вакуум-насосов | P, л/мин | Величина вакуума, 1·104 Па |
| --- | --- | --- |
| Отсасывающие ящики | 14–18 | 1,96–2,94 |
| Гауч: первая камера вторая камера | 30 50 | 4,90–5,40 6,87–7,36 |
| Пересасывающий вал | 30 | 4,90–6,87 |
| Первый пресс | 30 | 5,90–6,87 |
| Второй пресс | 35 | 5,90–6,87 |

Определение типа напорного ящика

Между скоростью истечения массы vм и напором h существует зависимость:

vм=kc×kм×v=60μ2gh,

откуда

h=kc×kм60μ2×v22gм,

где kc – коэффициент отставания скорости сетки от скорости бумаги на накате (0,85–0,95); kм – коэффициент отставания массы от сетки (0,9–1,0);               v – скорость бумажной ленты на накате, м/мин; µ – коэффициент истечения (для напорных ящиков с конической выпускной губой равен 0,90–0,95); g – ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2; h – высота напора массы перед выпускной щелью (считается до середины щели), м.

Ширина выпускной щели а, м, напорного ящика определяется из выражения:

Q=l×a×vм×μ=l×a×μ2×602gh,

откуда

a=Q60l×μ2×2gh,

где: Q – количество массы, поступающей на сетку (берется из расчета баланса воды и волокна), м3/мин; l – длина выпускной щели, м.

При высоте напора массы более 1,5 м устанавливают напорные ящики закрытого типа.

Расчет сушильной части бумагоделательной машины

Выполняют определение числа сушильных цилиндров и сушильной поверхности. Для определения необходимой поверхности сушильных цилиндров пользуются методом удельных съемов воды W1, кг/(м3·ч), в сушильной части (кг/ч), испаренной с 1 м2 поверхности контакта бумаги с сушильными цилиндрами (рабочей поверхности сушильной части):

W1=R×P1=Tk−TнTн×60v×ql1=Tk−TнТн×60v×qπ×d×n×α,

где R – количество воды, испаряемой на сушильной части, приходящейся на 1 кг высушенной бумаги, кг; P1 – съем бумаги с 1 м2 греющей поверхности, кг/(м3·ч); Тк – конечная сухость бумаги (после сушильной части), %; Тн – начальная сухость бумаги (перед сушильной частью), %;

l1 – длина бумажного полотна, находящегося на сушильных цилиндрах, т.е. сумма длин дуг сушильных цилиндров, обхваченных бумагой (определяется аналитическим методом подсчета), м.

Число бумагосушильных цилиндров рассчитывается по формуле:

n=60v×q×Tk−Tнπ×d×α×Tн×W1=19,1v×q×(Tk−Tн)d×α×Tн×W1,

где v – скорость бумаги на накате, м/мин; q – масса 1 м2 вырабатываемой бумаги, кг; d – диаметр бумагосушильных цилиндров, м; α – коэффициент обхвата сушильных цилиндров бумагой (обычно α = 0,60–0,67). Рабочая Fр, м2  и боковая поверхности Fо, м2 бумагосушильных цилиндров определяются по формулам:

Fp=b×l1=b×π×d×n×α,

Fo=π×d×n×L=FpK,

где b – необрезная ширина бумаги на накате, м; L – длина бумагосушильного цилиндра, м; K – соотношение между общей рабочей и боковой поверхностью сушильных цилиндров (K = 0,57–0,64). Число сукносушильных цилиндров n1 (при одинаковом диаметре с бумагосушильными цилиндрами) определяется из выражения:

n1=ε×n100,

где ε – отношение боковой поверхности сукносушильных цилиндров к боковой поверхности бумагосушильных цилиндров, %. Этот коэффициент берется из справочных материалов. Для быстроходных машин и машин, вырабатывающих массовые виды бумаги, он составляет 25–30%. Количество сукносушильных цилиндров должно быть кратным числу сушильных групп по сукнам.

Разбивка сушильных цилиндров по группам производится в зависимости от вида вырабатываемой бумаги и степени ее усадки, причем количество групп по приводу обычно бывает вдвое меньше количества групп по сушильным сукнам, т.к. одна приводная группа включает обычно два сушильных сукна – верхнее и нижнее.

Расчеты по размольно-подготовительному отделу

Оборудование размольно-подготовительного отдела (РПО) включает: размольное, сортирующее и очистное оборудование, мешальные бассейны различного назначения, смесительные и машинные насосы; аппаратуру для улавливания волокна из оборотной воды.

Размалывающая аппаратура. При расчете количества мельниц исходят из положения, что эффект размола пропорционален расходу электроэнергии. Расход электроэнергии на размол А, кВт·ч/сут, рассчитывается по формуле:

A=AoQ×Пк−Пн

где Ао – удельный расход энергии, кВт·ч/т°ШР; Q – количество воздушно-сухого полуфабриката, направляемого на размол, т (из материального баланса); Пк, Пн – конечная и начальная степень помола массы, °ШР.

Определяем суммарную мощность электродвигателей с учетом круглосуточной работы мельниц, Мэд , кВт:

Мэд=A/τ×n,

где τ – количество часов работы мельницы в сутки (обычно 24 ч); n – коэффициент загрузки электродвигателей (0,85…0,90).

Определяем количество ступеней размола:

n=Пк−ПнΔ°ШР,

где ∆°ШР – прирост степени помола полуфабриката за одну ступень. Распределение мощности между ступенями предусматривается технологическим режимом. Допускаем, что 70% мощности расходуется на первой ступени, 30 % – на второй ступени размола, тогда МэдI = Мэд · 0,7.   Исходя из расчетов, принимают дисковые мельницы с соответствующей технической характеристикой, при этом дополнительно устанавливают одну резервную мельницу.

Оборудование для сортирования и очистки. Перед изготовлением бумаги волокнистую суспензию необходимо очистить от загрязнений. Оборудование подбирают по соответствующей производительности с использованием данных материального баланса.

Очистку бумажной массы производят на установке вихревых конических очистителей, подбор которой осуществляется по соответствующей методике.  Для сортирования бумажной массы обычно применяют напорные сортировки с учетом требуемой производительности (с использованием данных материального баланса) и приводят их техническую характеристику.

Оборудование для хранения массы. Расчет емкости бассейна производится с учетом количества массы, подлежащей хранению, и продолжительности её хранения в бассейне. Согласно рекомендациям, бассейны должны быть рассчитаны на 8 ч хранения массы. Как правило, продолжительность хранения полуфабрикатов принимают до и после размола – 2 ч, а бумажной массы в композиционном и машинном бассейнах – 15…30 минут.

Расчет емкости бассейнов производится по формуле, м3:

V=Q×(100-n×t×k)/c,

где Q – количество массы, т/час (из материального баланса); n – влажность воздушно-сухой массы, %; t – продолжительность хранения массы, ч; c –  концентрация массы, %; k – коэффициент, учитывающий степень заполнения бассейна (k = 1,2).

Рассчитанный объем бассейна унифицируем до стандартных размеров. Полученные результаты сводим в таблицу в протоколе.

Аппаратура для улавливания волокна и локальной очистки оборотной воды подбирается в соответствии с рекомендациями, приведенными в учебном пособии.

Оборудование для транспортировки массы. Расчет насосов для перекачки массы и воды осуществляется по следующим формулам: производительность насоса, м3 /ч:

Q=(P×(100-n)×1,3)(24×c),

мощность насоса, кВт: N=(Q×ρ×H)/(3600×102×0,6), где Q – производительность насоса, м3 /ч; P – количество транспортируемой массы, кг (из материального баланса); n – влажность воздушно сухого волокнистого материала, %; c – концентрация волокнистой суспензии на нагнетающей линии насоса, %; 1,3 – коэффициент, учитывающий запас производительности насоса; ρ – плотность волокнистой суспензии, 1020 кг/м3; H – теоретический напор, м.  По завершении расчетов технические характеристики подобранных насосов вносят в таблицу в протокол.

По завершении расчетов РПО и мокрой части БДМ производят суммирование затрат электроэнергии на работу оборудования.

Библиографический список

- Бумага и бумажные изделия. – М.: Стандарты, 1986. – 425 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства: справочные материалы. В 3 т. Т. 2. Ч. 1. Технология производства и обработки бумаги и картона. – СПб.: Политехника, 2005. – 420 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства: справочные материалы. В 3 т. Т. 2. Ч. 2. Основные виды и свойства бумаги, картона, фибры и древесных плит бумаги и картона. – СПб.: Политехника, 2006. 499 с.

- Ковернинский И.Н. и др. Комплексная химическая переработка древесины: учебник для вузов. – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2006. – 374 с.

- Жудро С. Г. Проектирование целлюлозно-бумажных предприятий. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Лесная пром-сть, 1981. – 304 с.

- Пузырев С.С. и др. Основные технологические расчеты по бумагоделательным машинам: учебное пособие. – СПб.: СПбГЛТА, 2003. – 44 с.

- Иванов С.Н. Производство бумаги, древесной массы, тряпичной полумассы: метод. Указания. – Л.: ЛТА, 1962. 81 с.

- Пузырев С.С. и др. Технология бумаги и картона: метод. указания. – Л.: ЛТА, 1985. – 33 с.

- http://www.stydenty.ru. Статья «Общие рекомендации и требования по оформлению дипломной работы и реферата» и др.

- Методические рекомендации. Выполнение и подготовка к защите курсовых проектов и  работ в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана по кафедре ЛТ9-МФ «Химия и химические технологии в лесном комплексе». URL: https://mf.bmstu.ru/info/faculty/lt/caf/lt9/uchmet/

Для заметок