Аннотация

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ И КОСТРЫ ЛЬНА

Угрюмов С.А.1,  Цветков В.Е.2

1Костромской государственный технологический университет, Россия,

2Московский государственный университет леса, Россия

E-mail: ugr-s@yandex.ru

Предложены направления модификации синтетических смол на наноуровне с целью повышения качества осмоления костры льна и древесных наполнителей плитных материалов. Представлены некоторые экспериментальные данные по влиянию типа и количества наномодификаторов на термодинамические характеристики клеевых составов. Рекомендованы рецептуры модифицированных клеевых композиций, обеспечивающих полное смачивание костры льна.

Ключевые слова: Древесный наполнитель, костра льна, клеевой состав,  адгезия, смачивание, модификация, наномодификатор.

THE GLUTINOUS STRUCTURES MODIFIED AT NANO-LEVEL FOR MANUFACTURE OF PLATES 
ON THE BASIS OF WOOD FILLERS AND FLAX FIRES 

Ugryumov С.А.1, Tsvetkov V.Е.2
1Kostroma the state technological university, Russia,
2The Moscow state university of wood, Russia

Directions of updating of synthetic pitches on a nano-level for the purpose of improvement of quality of distribution of glue on a surface fires of flax and wood particles are offered. Some experimental data on influence of type and quantity of nano-modifiers on thermodynamic characteristics of glutinous structures are presented. Compoundings of the modified glutinous compositions providing full wetting fires of flax are recommended.

Keywords: the Wood filler, a fire of flax, glutinous structure, adhesion, wetting, updating, the nano-modifier.