Отделочник изделий из древесных материалов

Основная цель: Наносить защитно-декоративное покрытие деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов в соответствии с установленными нормативно-техническими требованиями к выпускаемой продукции.

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | Трудовые действия | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовка к отделке изделий из древесных материалов | А.01. Подготавливать рабочее место, приспособления, инструмент и оборудование к отделке древесных материалов (изделий) в соответствии с требованиями технологического процесса и охраны труда | Выбирать средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями безопасности и видом работ | Безопасно пользоваться ручными инструментами и приспособлениями; Пользоваться приборами для измерения параметров производственного микроклимата Безопасно осуществлять очистку оборудования по нанесению лакокрасочного материала вручную; Пользоваться контрольно-измерительными инструментами Визуально определять исправность шлифовальных инструментов, приспособлений; Подготавливать средства индивидуальной защиты | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; Виды, назначение, конструкция и принцип действия приборов и приспособлений для шлифования и нанесения лакокрасочных и защитно-декоративных материалов; Виды оборудования, правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования для шлифования и нанесения лакокрасочных и защитно-декоративных материалов; Параметры производственного микроклимата и методы их контроля; Методы и способы очистки оборудования по нанесению лакокрасочных материалов; Правила и методы наполнения емкости оборудования и инструмента лакокрасочным материалом Способы очистки оборудования по нанесению лакокрасочного материала Средства индивидуальной защиты |
|  |  | Проверять параметры производственного микроклимата в окрасочном отделении с помощью контрольно-измерительных инструментов согласно нормативно-технической документации |  |  |
|  |  | Настраивать параметры микроклимата, необходимые для производства |  |  |
|  |  | Выбирать приспособления и приборы для отделки древесных материалов согласно производственному заданию |  |  |
|  |  | Проверять пригодность шлифовальных инструментов и оборудования к использованию |  |  |
|  |  | При необходимости очищать оборудование по нанесению лакокрасочного материала в зависимости от степени загрязненности и технических условий эксплуатации оборудования |  |  |
|  |  | Проверять исправность оборудования визуально или при работе на холостом ходу в соответствии с требованиями безопасности |  |  |
|  |  | Наполнять емкости оборудования и инструмента лакокрасочным материалом в соответствии с правилами технической документации |  |  |
|  | А.02. Подготавливать материалы и сырье для отделки древесных материалов (изделий) в соответствии с требованиями технологического процесса | Подбирать лакокрасочные и защитно-декоративные материалы и сырье для нанесения защитно-декоративных покрытий в соответствии с производственным заданием | Читать маркировку защитно-декоративных и лакокрасочных материалов; Определять вид древесных материалов визуально Визуально определять вид отделочного материала Определять породу древесины по внешним признакам Безопасно использовать лакокрасочные и защитно-декоративные материалы Определять качество сырья и лакокрасочных и защитно-декоративных материалов Пользоваться средствами индивидуальной защиты | Виды поверхностей и конструкций, подлежащих отделке и их особенности Виды, назначение, маркировка и сроки годности защитно-декоративных, лакокрасочных материалов Виды древесных материалов и их свойства; Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности Средства индивидуальной защиты |
|  |  | Оценивать соответствие сырья и лакокрасочных и защитно-декоративных материалов по количеству, качеству, сроку годности требованиям производственного задания, техническим условиям |  |  |
|  |  | Подбирать расходные материалы для операций по нанесению защитно-декоративных покрытий в соответствии с производственным заданием |  |  |
|  |  | Рационально размещать выбранные лакокрасочные, защитно-декоративные, расходные материалы и сырье для нанесения защитно-декоративных покрытий |  |  |
|  |  | Рассчитывать нормы расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов согласно производственному заданию |  |  |
|  |  | Составлять рецепты лакокрасочных и защитно-декоративных покрытий в соответствии с производственным заданием |  |  |
| В. Наносить защитно-декоративные покрытия на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов простых (прямолинейных и плоских) поверхностей и конструкций в соответствии с требованиями технологического процесса и режимов | В.01. Подготавливать поверхность деталей, узлов и изделий простых (прямолинейных и плоских) поверхностей и конструкций к нанесению защитно-декоративных покрытий согласно техническим условиям и требованиям охраны труда | Выявлять дефекты деталей, узлов и изделий на простых поверхностях для дальнейшего их устранения | Визуально определять дефекты поверхности; Визуально определять качество получаемого покрытия Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы; Безопасно эксплуатировать оборудование Безопасно использовать инструменты Проводить простые расчеты при помощи формул Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов Пользоваться средствами индивидуальной защиты | Правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; Породы древесины и их основные свойства и особенности; Виды древесных материалов и их свойства и особенности; Состав и концентрация применяемых отделочных материалов; Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы и изделия; Виды, правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования для устранения дефектов и нанесения ЛКМ и ЗДП Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов; Нормативно-технические требования к готовой продукции; Нормы расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов; Показатели качества процесса сушки и способы их определения; Технологические режимы сушки поверхности деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов простых поверхностей и конструкций Методика расчета расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов Средства индивидуальной защиты |
|  |  | Определять возможности и способы устранения дефектов деталей, узлов и изделий на простых поверхностях |  |  |
|  |  | Устранять дефекты деталей, узлов и изделий на простых поверхностях в рамках своей компетенции |  |  |
|  |  | Отбраковка деталей, узлов и изделий простых поверхностей, не подлежащих устранению дефектов |  |  |
|  |  | Очищать простые поверхности деталей, узлов и изделий различными способами |  |  |
|  |  | Наносить базовое покрытие на детали, узлы и изделия простых поверхностей различными способами |  |  |
|  |  | Определять степень просушки базового покрытия деталей, узлов и изделий простых поверхностей для дальнейшей отправки деталей на шлифовку |  |  |
|  |  | Шлифовать высушенные детали, узлы и изделия простых поверхностей и конструкций после нанесения базового покрытия с использованием шлифовального оборудования |  |  |
|  | В. 02. Наносить финишное покрытие на поверхности деталей, узлов и изделий простых (прямолинейных и плоских) поверхностей и конструкции согласно техническим условиям | Определять методы и способы нанесения защитно-декоративных покрытий и лакокрасочных материалов на поверхность простых изделий и деталей в соответствии с видами и правилами нанесения лкм | Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы при помощи оборудования; Безопасно эксплуатировать оборудование по нанесению и шлифованию покрытия Безопасно использовать инструменты по полированию деталей; Визуально определять качество получаемого покрытия; Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов Пользоваться средствами индивидуальной защиты Определять методы и способы нанесения полировочных материалов | Правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; Породы древесины и их основные свойства и особенности; Виды древесных материалов и их свойства и особенности; Виды отделочных материалов и их свойства и особенности; Состав и концентрация применяемых отделочных материалов; Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы и изделия; Конструкция и принцип действия применяемых приборов и приспособлений; Виды, назначения, правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования для шлифовки, полировки, нанесению ЛКМ и ЗДП Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов; Нормативно-технические требования к готовой продукции; Виды, назначения и правила нанесения полировочных материалов; Виды финишного покрытия; Виды спецэффектов, технологические приемы их нанесения Средства индивидуальной защиты Методы облагораживания лакокрасочных покрытий |
|  |  | Наносить лакокрасочные материалы на детали, узлы и изделия простых поверхностей в соответствии с выбранными способами и методами нанесения лкм |  |  |
|  |  | Определять степень просушки финишного покрытия на простых поверхностях для последующей шлифовки деталей |  |  |
|  |  | Шлифовать детали, узлы и изделия простых поверхностей и конструкций после нанесения финишного покрытия с использованием шлифовального оборудования; |  |  |
|  |  | Полировать детали, узлы и изделия простых поверхностей после нанесения финишного покрытия и конструкций полировочными материалами вручную |  |  |
|  |  | Проводить имитационную отделку малоценных пород древесины деталей, узлов и изделий простых поверхностей и конструкций различными методами согласно нормативно-технической документации |  |  |
|  |  | Проводить искусственное старение, браширование деталей, узлов и простых поверхностей и конструкций различными методами согласно нормативно-технической документации – |  |  |
|  |  | Наносить спецэффекты на детали, узлы и изделия простых поверхностей и конструкций различными методами согласно нормативно-технической документации |  |  |
|  | В. 03. Оценивать качество защитно-декоративных покрытий на деталях, узлах и изделиях простых (прямолинейных и плоских) поверхностей и конструкции согласно техническим условиям | Выявлять дефекты финишного покрытия деталей, узлов и изделий простых поверхностей в соответствии с нормативно-технической документацией для дальнейшего их устранения | Визуально определять дефекты финишного покрытия простых (прямолинейных и плоских) поверхностей и конструкций; Визуально определять качество получаемого покрытия Оценивать сложность дефектов; Анализировать причины появления дефектов; Пользоваться средствами индивидуальной защиты | Правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; Методы и средства контроля проверки качества продукции Причины возникновения дефектов, брака и условия его устранения ; Основные виды брака готовой продукции, их классификация и способы их предупреждения; Нормативно-технические требования к готовой продукции; Средства индивидуальной защиты |
|  |  | Определять возможности и способы устранения дефектов финишного покрытия деталей, узлов и изделий простых поверхностей |  |  |
|  |  | Устранять дефекты финишного покрытия деталей, узлов и изделий простых поверхностей в рамках своей компетенции |  |  |
|  |  | Сортировать готовую продукцию простых поверхностей по видам дефектов и брака в соответствии с нормативно-технической документацией |  |  |
|  |  | Отбраковка готовых деталей, узлов и изделий простых поверхностей, не подлежащих устранению дефектов |  |  |
|  |  | Определять причины возникновения дефектов готовой продукции для их дальнейшего предупреждения |  |  |
| С. Наносить защитно-декоративные покрытия на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов сложных (криволинейных и фигурных) поверхностей и конструкций в соответствии с требованиями технологического процесса | С. 01. Подготавливать поверхности деталей, узлов и изделий сложных (криволинейных и фигурных) поверхностей и конструкций к операциям по нанесению защитно-декоративных покрытий согласно техническим условиям, требований охраны труда | Выявлять дефекты поверхности деталей, узлов и изделий сложных поверхностей для дальнейшего их устранения | Визуально определять дефекты поверхности; Визуально определять качество получаемого покрытия Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы; Безопасно эксплуатировать оборудование Безопасно использовать инструменты Проводить простые расчеты формулами Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов Пользоваться средствами индивидуальной защиты Оформлять документацию | Правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; Породы древесины и их основные свойства и особенности; Виды древесных материалов и их свойства и особенности; Состав и концентрация применяемых отделочных материалов; Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы и изделия; Конструкция и принцип действия применяемых приборов и приспособлений; Правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования; Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов; Нормативно-технические требования к готовой продукции; Нормы расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов; Показатели качества процесса сушки и способы их определения; Технологические режимы сушки поверхности деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов простых поверхностей и конструкций Средства индивидуальной защиты Порядок представления разработанных предложений на утверждение руководству |
|  |  | Определять возможности и способы устранения дефектов деталей, узлов и изделий сложных поверхностей |  |  |
|  |  | Устранять дефекты различной сложности на поверхностях деталей, узлов и изделий сложных поверхностей самостоятельно |  |  |
|  |  | Отбраковка деталей, узлов и изделий сложных поверхностей, не подлежащих устранению дефектов |  |  |
|  |  | Разрабатывать предложения по предупреждению дефектов и брака на сложных поверхностях деталей, узлов и изделий |  |  |
|  |  | Очищать сложные поверхности деталей, узлов и изделий различными способами |  |  |
|  |  | Наносить базовое покрытие на детали, узлы и изделия сложных поверхностей различными способами |  |  |
|  |  | Определять степень просушки покрытия на деталях, узах и изделиях сложных поверхностей для дальнейшей отправки деталей на шлифовку |  |  |
|  |  | Шлифовать высушенные детали, узлы и изделия сложных поверхностей и конструкций с использованием шлифовального оборудования |  |  |
|  | С. 02. Наносить финишное покрытие и реставрировать поверхности деталей, узлов и изделий сложных (криволинейных и фигурных) поверхностей и конструкций согласно техническим условиям, охране труда | Определять методы и способы нанесения защитно-декоративных покрытий и лакокрасочных материалов на поверхность изделий и деталей сложных поверхностей в соответствии с видами и правилами нанесения лкм | Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы вручную или при помощи оборудования; Безопасно эксплуатировать оборудование для нанесения и шлифования лакокрасочного материала Безопасно использовать инструменты для полирования лакокрасочного покрытия Визуально определять качество получаемого покрытия; Правильно определять методы расчета расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов Пользоваться средствами индивидуальной защиты Определять методы и способы нанесения полировочных материалов | Правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; Породы древесины и их основные свойства и особенности; Виды древесных материалов и их свойства и особенности; Виды отделочных материалов и их свойства и особенности; Состав и концентрация применяемых отделочных материалов; Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы и изделия; Конструкция и принцип действия применяемых приборов и приспособлений; Правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования; Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов; Нормативно-технические требования к готовой продукции Средства индивидуальной защиты Виды спецэффектов, технологические приемы их нанесения Виды, назначения и правила нанесения полировочных материалов; Виды финишного покрытия Методы облагораживания лакокрасочных покрытий |
|  |  | Наносить лакокрасочные материалы на детали, узлы и изделия сложных поверхностей в соответствии с выбранной технологией |  |  |
|  |  | Определять степень просушки финишного покрытия на сложных поверхностях для последующей шлифовки |  |  |
|  |  | Шлифовать детали, узлы и изделия сложных поверхностей и конструкций с использованием шлифовального оборудования |  |  |
|  |  | Полировать детали, узлы и изделия сложных поверхностей и конструкций полировочными материалами вручную |  |  |
|  |  | Проводить имитационную отделку малоценных пород древесины деталей, узлов и изделий сложных поверхностей и конструкций различными методами в соответствии с нормативно-технической документацией |  |  |
|  |  | Проводить искусственное старение, браширование деталей, узлов и сложных поверхностей и конструкций различными методами в соответствии с нормативно-технической документацией |  |  |
|  |  | Наносить спецэффекты на детали, узлы и изделия сложных поверхностей и конструкций различными методами в соответствии с нормативно-технической документацией |  |  |
|  | С. 03. Оценивать качество защитно-декоративных покрытий на деталях, узлах и изделиях сложных (криволинейных и фигурных) поверхностей и конструкций согласно техническим условиям | Выявлять дефекты финишного покрытия деталей, узлов и изделий сложных поверхностей в соответствии с нормативно-технической документацией для дальнейшего их устранения | Визуально определять дефекты финишного покрытия сложных (криволинейных и фигурных) поверхностей и конструкций; Визуально определять качество получаемого покрытия Оценивать сложность дефектов; Анализировать причины появления дефектов; Пользоваться средствами индивидуальной защиты Формулировать предложения по устранению брака Оформлять документацию | Правила охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; Методы и средства контроля проверки качества продукции Причины возникновения дефектов, брака и условия его устранения ; Основные виды брака готовой продукции, их классификация и способы их предупреждения; Нормативно-технические требования к готовой продукции; Конструкция и принцип действия применяемых приборов и приспособлений Средства индивидуальной защиты Порядок представления разработанных предложений на утверждение руководству |
|  |  | Определять возможности и способы устранения дефектов и брака финишного покрытия деталей, узлов и изделий сложных поверхностей |  |  |
|  |  | Устранять дефекты финишного покрытия деталей, узлов и изделий сложных поверхностей в рамках своей компетенции |  |  |
|  |  | Сортировать готовую продукцию сложных поверхностей по видам дефектов и брака в соответствии с нормативно-технической документацией |  |  |
|  |  | Отбраковка деталей, узлов и изделий сложных поверхностей, не подлежащих устранению дефектов |  |  |
|  |  | Определять причины возникновения дефектов и брака готовой продукции сложных поверхностей для их дальнейшего предупреждения |  |  |
|  |  | Разрабатывать предложения по предупреждению возникновения дефектов и брака на сложных поверхностях готовой продукции |  |  |